ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 4028-63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Конструкция и размеры Building nails. Construction and dimensions | ГОСТ 4028-63 |
| --- | --- |

Дата введения 01.08.64

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры строительных гвоздей с плоской головкой должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Черт. 1.

Таблица 1

мм

| Диаметр стержня d | Длина гвоздя l | Диаметр стержня d | Длина гвоздя l |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 8 | 1,4 | 25 |
|  | 12 |  | 32 |
| 1,0 | 16 |  | 40 |
| 1,2 | 16 | 1,6 | 25 |
|  | 20 |  | 40 |
|  | 25 |  | 50 |

Условное обозначение гвоздей с плоской головкой с диаметром стержня 1,2 мм и длиной 25 мм:

Гвозди П 1,2×25 ГОСТ 4028-63

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Конструкция и размеры строительных гвоздей с конической головкой должны соответствовать указанным на черт. 2, 3, 4 и в табл. 2.

Гвозди круглые

Черт. 2.

Гвозди трефовые

Черт. 3.

Гвозди трефовые с перемычками

Черт. 4.

Таблица 2

мм

| Условный диаметр стержня d | Длина гвоздя l | Размер а | Наименьший диаметр головки D | Условный диаметр стержня d | Длина гвоздя l | Размер а | Наименьший диаметр головки D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 32 | - | 3,5 | 3,5 | 90 | 3,1 | 7 |
|  | 40 |  |  | 4,0 | 100 | 3,55 | 7,5 |
|  | 50 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | 60 |  |  | 5,0 | 120 | 4,45 | 9 |
| 2,0 | 40 | 1,75 | 4 |  | 150 |  |  |
|  | 50 |  |  | 6,0 | 150 | 5,3 | 11 |
| 2,5 | 50 | 2,2 | 5 |  | 200 |  |  |
|  | 60 |  |  | 8,0 | 250 | 7,13 | 14 |
| 3,0 | 70 | 2,65 | 6 |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |

Примечание. По требованию потребителя гвозди круглые размером 1,8×32 изготовляются с плоской головкой.

Условное обозначение гвоздей с конической головкой круглых диаметром 2,5 мм, длиной 60 мм:

Гвозди К 2,5×60 ГОСТ 4028-63

То же, трефовых:

Гвозди Т 2,5×60 ГОСТ 4028-63

То же, трефовых с перемычками:

Гвозди ТП 2,5×60 ГОСТ 4028-63

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283-75.

Примечание. Односторонний равномерный прогиб стержня в средней части гвоздя размером 1,8×60 не должен превышать 0,7 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.

(Введен дополнительно. Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса гвоздей

| Размер гвоздей d×l, мм | Масса 1000 круглых гвоздей, кг, ( | Размер гвоздей d×l, мм | Масса 1000 круглых гвоздей, кг, ( |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8×8 | 0,032 | 1,8×60 | 1,16 |
| 0,8×12 | 0,051 | 2,0×40 | 0,949 |
| 1,0×16 | 0,100 | 2,0×50 | 1,19 |
| 1,2×16 | 0,147 | 2,5×50 | 1,87 |
| 1,2×20 | 0,183 | 2,5×60 | 2,23 |
| 1,2×25 | 0,219 | 3,0×70 | 3,77 |
| 1,4×25 | 0,302 | 3,0×80 | 4,33 |
| 1,4×32 | 0,385 | 3,5×90 | 6,6 |
| 1,4×40 | 0,482 | 4,0×100 | 9,5 |
| 1,6×25 | 0,397 | 4,0×120 | 11,5 |
| 1,6×40 | 0,633 | 5,0×120 | 17,8 |
| 1,6×50 | 0,791 | 5,0×150 | 21,9 |
| 1,8×32 | 0,640 | 6,0×150 | 32,4 |
| 1,8×40 | 0,787 | 6,0×200 | 43,1 |
| 1,8×50 | 0,967 | 8,0×250 | 96,2 |

Примечание. Масса 1000 гвоздей трефовых на 15 %, а трефовых с перемычками на 12 % меньше массы 1000 гвоздей круглых того же размера.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 567.

3. ВЗАМЕН ГОСТ 3886-47, ГОСТ 3887-47, ГОСТ 4028-48, ГОСТ 4031-48.

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 283-75 | 3 |

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1353.

6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1965 г., ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 11-65, 2-81, 4-88).